Приложение 4

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

УДК   [553.623:666.122.2]:550.812.1(470.331)				          Экз. 1

Государственный регистрационный

номер 28-08-64

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор |
|  | “_____”________________ 2008 г. |

Ответственный исполнитель

Валасевич С.В.

# О Т Ч Е Т

о геологоразведочных  работах

на кварцевые пески для стекольной промышленности на

месторождении Осечно в Пеновском районе Тверской области

(в трех томах)

## Том I.  ТЕКСТ ОТЧЕТА

г. Тверь, 2008 г.

10.3. Результаты подсчета запасов

В соответствии  со сложностью геологического строения и степенью разведанности запасы месторождения квалифицированы  по категориям А, В, и С1. По горнотехническим условиям, плотности разведочной сети и качеству полезного ископаемого на изученной площади выделено 3 блока подсчета запасов кварцевых песков для стекольной промышленности.

Блок А расположен в юго-западной части месторождения и характеризуется наиболее высокой степенью изученности, качеством и выдержанностью полезной толщи кварцевых песков. Плотность разведочной сети здесь составила до 100 м между скважинами. Проведен комплекс опробования и исследований на полные химические и минеральные анализы, технологические испытания с опытной варкой стекла, отбором, смоделированным методом гидродобычи, крупнообъемной массой 3,0 т пробы песков (скв. 24). Гидрогеологические и инженерно-геологи-ческие условия изучены бурением кустовых наблюдательных гидрогеологических скважин, инженерно-геологическим опробованием грунтов, проведением опытных откачек и отбором проб воды (скв 57, 58, 59). Все это и позволило квалифицировать промышленные запасы в блоке по наиболее высокой категории – А.

Всего в расчете по блоку участвуют 11 пересечений по выработкам, пройденным и опробованным на всю мощность полезной толщи. Контур блока геологических запасов проходит по скважинам №№  15, 17,18, 20, 21, 53, 54, 55, 56.

Площадь  блока геологических запасов - 63840 м2, мощность  полезной толщи от 16,0 до 28,5 м, в среднем 22,51 м, мощность перекрывающих вскрышных пород от 36,0 до 44,5 м, в среднем 39,0 м. Линейный коэффициент вскрыши изменяется от 1,26 до 2,78, в среднем составляет 1,82 (см. прил. 50, 51).

Средневзвешенные содержания SiO2 от 98,28 до 99,32 %, в среднем – 98,70 %, Fe2O3 - от 0,039 до 0,080 %, в среднем –  0,070 %, Al2O3 - от 0,19 до 0,61 %, в среднем – 0,43 %.

Количество геологических запасов стекольных песков по категории А в пределах блока равно 1437,0 тыс.м3 или 2336,6 тыс.т. (см. прил.  56).

Контур блока промышленных запасов проходит на юге, юго-западе в контурах проектного карьера по полезной толщи кварцевых песков, на севере, северо-востоке и северо-западе по геологическим границам. Площадь  блока А в контурах проектного карьера принята, как среднее между границами внешнего и внутреннего забоев и составляет 31904 м2 (см. граф. прил. 1, прил. 53).

Количество  промышленных   запасов в контурах карьера стекольных песков  по  категории А в пределах  блока   равно 718,2 тыс.м3 или 1167,7 тыс.т. (см. прил. 58).

В природном виде по средневзвешенным значениям основных показателей пески соответствуют требованиям сырья для изделий светопрозрачных марки С-070.

Блок В расположен в центральной и юго-западной части месторождения. Характеризуется высокой степенью изученности, качеством и средней выдержанностью полезной толщи кварцевых песков. Плотность разведочной сети здесь составила от 200 до 250 м.

Проведенный комплекс опробования и исследований на сокращенные и полные химические и минеральные анализы, детальное изучение качественных показателей сырья, инженерно-геологических, гидрогеологических и геоэкологических условий, опытно-промышленных работ по скважинной гидродобыче кварцевых песков с отбором крупнообъемных проб на технологические полузаводские испытания позволили квалифицировать запасы в блоке по категории – В.

Всего в расчете по блоку участвуют 14 пересечений по выработкам, пройденным и опробованным на всю мощность полезной толщи. Контур блока геологических запасов проходит по скважинам №№ 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 53, 54, 56.

Площадь  блока геологических запасов – 150420 м2, мощность  полезной толщи от 16,0 до 31,8 м, в среднем 23,64 м, мощность перекрывающих вскрышных пород от 32,0 до 45,0 м, в среднем 38,11 м. Линейный коэффициент вскрыши изменяется от 1,01 до 2,78, в среднем составляет 1,71 (см. прил. 50, 51).

Средневзвешенные содержания SiO2 от 98,26 до 99,32 %, в среднем – 98,50 %, Fe2O3 - от 0,039 до 0,154 %, в среднем –  0,081 %, Al2O3 - от 0,19 до 0,93 %, в среднем – 0,51 %.

Количество геологических запасов стекольных песков в пределах блока равно 3555,9 тыс.м3 или 5781,9 тыс.т. (см. прил.  56).

Контур блока промышленных запасов проходит на юго-западе в контурах проектного карьера по полезной толщи кварцевых песков, в центральной части, на востоке и северо-востоке по геологическим границам. Площадь  блока В в контурах проектного карьера принята, как среднее между границами внешнего и внутреннего забоев и составляет 131972 м2 (см. граф. прил. 1, прил. 53).

Количество промышленных запасов в контурах карьера стекольных песков по категории В в пределах блока равно 3119,8  тыс.м3 или 5072,8 тыс.т.

В природном виде по средневзвешенным значениям основных показателей пески в основном соответствуют требованиям сырья для изделий бесцветных марки Б-100.

Блок С1  расположен в северо-восточной, восточной и западной частях месторождения и имеет общую границу с блоком В. Плотность разведочной сети здесь составила от 300 до 340 м.

Характеризуется выдержанностью полезной толщи кварцевых песков, средней изменчивостью качественных показателей, с более низкими марками сырья по содержанию гидроокислов железа.

Проведенный комплекс опробования и исследований на сокращенные и полные химические и минеральные анализы, изучение гидрогеологических и инженерно-геологических условий позволили квалифицировать запасы в блоке по  категории  С1.

Всего в расчете по блоку участвуют 15 пересечений по выработкам, пройденным и опробованным на всю мощность полезной толщи. Контур блока геологических запасов проходит по скважинам № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 50, 51, 52.

Площадь  блока геологических запасов - 298620 м2, мощность полезной  толщи от  20,0 до 31,8 м, в среднем 25,21 м, мощность перекрывающих вскрышных пород от 31,2 до 45,0 м, в среднем 36,83 м. Линейный коэффициент вскрыши изменяется от 1,01 до 2,27, в среднем составляет 1,53 (см. прил. 50,51).

Средневзвешенные содержания SiO2 от 95,96 до 98,65 %, в среднем – 97,89 %, Fe2O3 - от 0,057 до 0,177 %, в среднем –  0,109 %, Al2O3 - от 0,27 до 1,50 %, в среднем – 0,73 %.

Количество геологических запасов стекольных песков по категории С1 в пределах блока равно 7528,2 тыс.м3 или 12240,9 тыс.т. (см. прил.  56).

Контур блока промышленных запасов проходит на севере, западе и востоке в контурах проектного карьера по полезной толщи кварцевых песков полезной толщи кварцевых песков, в центральной части по геологическим границам. Площадь  блока С1 в контурах проектного карьера принята, как среднее между границами внешнего и внутреннего забоев и составляет 286536 м2 (см. граф. прил. 1, прил. 53).

Количество промышленных запасов в контурах карьера стекольных песков по категории С1 в пределах блока равно 7223,6 тыс.м3 или 11745,6 тыс.т. (см.прил. 58).

В природном виде по средневзвешенным значениям основных показателей пески по блоку отвечают требованиям сырья для изделий полубелых - марки ПБ-150.

Таким образом, в целом по месторождению Осечно промышленные запасы в проектных контурах карьера, в соответствии с разработанным ТЭО постоянных кондиций (см. прил.64 Том II, книга 2), стекольных песков, вскрышных строительных песков и гравийно-песчаных отложений, рекомендуемые к утверждению, составят:

Таблица 10.1.

| Категория запасов и наименование показателей | Един. измер. | Объем запасов, показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | стекольные пески | строительные пески | песчано-гравийный материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Геологические запасы, всего | тыс.м3 тыс.т | 12521,2 20359,4 | 3656,8 - | 1338,6 - |
| в т.ч. кат. А | тыс.м3 тыс.т | 1437,0 2336,6 | - | - |
| кат. В | тыс.м3 тыс.т | 3555,9 5781,9 | - | - |
| кат. С1 | тыс.м3 тыс.т | 7528,2 12240,1 | 3656,8 - | 1338,6 - |