ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по запасам кварцевых песков для стекольной промышленности

месторождения «Осечно» в Пеновском районе Тверской области

1. По результатам поисковых и оценочных работ 2006 г. выявлены, оценены и прошли Государственную экспертизу ГКЗ России следующие запасы кварцевых песков (прил. 1, 2, 3):

- Оцененные на площади 52  га запасы по категориям С1+С2 – 19,9 млн. тонн.

- Оцененные на площади 119,4  га прогнозные запасы по категории Р1 – 43,1 млн. тонн.

2. По результатам разведочных работ 2008 г. разведаны и утверждены Государственной комиссией по запасам России следующие промышленные запасы кварцевых песков (прил. 4):

- Промышленные запасы на площади 51,3  га запасы по категориям А+В+С1 – 20,4 млн. тонн.

3. По результатам анализа проведенных поисковых, оценочных и разведочных работ на перспективных прилегающих площадях оценены следующие  запасы кварцевых песков  благоприятные для разработки методом скважинной гидродобычи (прил. 1, 2):

- Авторские оцененные на площади 700  га прогнозные запасы по категори Р2 – 270  млн. тонн.

Таким образом общие запасы месторождения Осечно составляют:

- утвержденные промышленные запасы – 20,4 млн. тонн.

- прошедшие Государственную экспертизу прогнозные запасы - 43,1 млн. тонн;

- авторские прогнозные запасы - 270  млн. тонн

Участки, общей площадью  51 Га находится в собственности                      ООО «СК Строй»

Так же имеется в собственности ж/д тупик 645 метров.

Средневзвешенные содержания по различным участкам:

- SiO2 от 98,28 до 99,32 %, в среднем – 98,70 %, Fe2O3 - от 0,039 до 0,080 %, в сре	днем –  0,070 %, Al2O3 - от 0,19 до 0,61 %, в среднем – 0,43 %.                      - SiO2 от 98,26 до 99,32 %, в среднем – 98,50 %, Fe2O3 - от 0,039 до 0,154 %, в среднем –  0,081 %, Al2O3 - от 0,19 до 0,93 %, в среднем – 0,51 %.

- SiO2 от 95,96 до 98,65 %, в среднем – 97,89 %, Fe2O3 - от 0,057 до 0,177 %, в среднем –  0,109 %, Al2O3 - от 0,27 до 1,50 %, в среднем – 0,73 %.